**棉衣裤： 2400套**

一.棉衣：

1、样式：防寒服样式与夹克样式结合，帽子拆卸。

2、型号与规格

棉衣分为，大，中，小三个号，比例：各部位成品尺寸、允许偏差按表1规定。

3、规格尺寸

棉衣裤各部位成品尺寸、允许偏差见表1，

 表1 规格尺寸及允许偏差 单位为厘米。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位名称 | 大号 | 中号 | 小号 | 允许偏差（±） |
| 1 | 前身长 | 72 | 70 | 68 | 2.0 |
| 2 | 后身长 | 70 | 68 | 66 | 2.0 |
| 3 | 袖长 | 65 | 63 | 61 | 2.0 |
| 4 | 胸围 | 124 | 120 | 116 | 2.0 |

4、颜色

4.1 面、里料选用100%聚酯纤维，颜色为藏蓝色或藏青。

4.2 填充物：选用100%聚酯纤维水洗棉，符合GB18383-2007相关要求，填充物 规格220/㎡，偏差±10g/㎡。

4.3色泽偏差范围

成品表面色差不低于4级，非表面部位色差不低于3级。评定级别按GB/T 250—2008的规定。

二.棉裤：裤子面料%100聚酯纤维，里料为超柔