**第四章 采购内容及要求**

1. **基本要求**

项目名称：汉阴县2024年地膜科学使用项目（二次）

交货期限：自合同签订之日起 15 天内

交货地点：采购人指定地点

质量标准：合格

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 加厚高强度地膜 | 50 | 吨 | 净重 |
| 2 | 生物可降解地膜 | 2.5 | 吨 | 净重 |

**二、技术要求**

**加厚高强度地膜**

(1)农用地膜符合 GB13735-2017 国家标准；

(2)厚度和厚度偏差：标称厚度0.015mm，极限偏差-0.003～+0.004mm，平均偏差-12～+15%；

(3)外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋。

(4)拉伸负荷：纵向≥2.2N,横向≥2.2N；

(5)断裂标称应变：纵向≥300%,横向≥300%；

(6)直角撕裂负荷：纵向≥1.2N,横向≥1.2N；

(7)以上参数提供第三方检测机构出具的检测报告(复印件加盖公章)；

(8)供货指标：单卷地膜要求膜厚度 0.015mm，宽度 1.0 米，单卷重量 5KG(净重)。

(9)重金属含量符合国家标准。

**生物可降解地膜**

(1)生物可降解地膜符合 GB/T 35795-2017 国家标准；

(2)使用寿命≥90—≤120 天；

(3)厚度和厚度偏差，厚度最小公称厚度不得小于 0.010mm，极限偏差-0.002～+0.003mm，平均偏差-12～+15%；

(4)其它标准符合国家标准，提供第三方检测机构出具的检测报告(复印件加盖公章)；

(5)供货指标:单卷地膜要求膜厚度 0.010mm,宽度 1.0 米,单卷重量 5KG(净重)。

(6)重金属含量符合国家标准。

**三、样品提供**

1.投标时各投标供应商按本章技术要求：“加厚高强度地膜”和“生物可降解地膜”提供样品各1卷，投标人应将投标样品用不透明包装箱/袋/盒等密封，并在外层包装上标明样品明细，在当天投标截止时间前1小时递交至安康市资源交易中心 303 开标室。

2.样品的标准和要求：各供应商提供样品的材料、尺寸及重量须与招标文件的要求一致。

3.对于未中标人提供的样品，在中标公告发布后退还；对于中标人提供的样品应封存，作为履约验收的参考。样品外包装上应粘贴标签，上面标明货物名称、型号规格和投标供应商名称等，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。